ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| Обозначение классов чистоты поверхности по ГОСТ 2789-59 | (1 | (2 | (3 | (4 | (5 | (6 | (7 | (8 | (9 | (10 | (11 | (12 | (13 | (14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение шероховатости поверхности по ГОСТ 2789-73 | Rz=Rmax мкм | Rz320 | Rz160 | Rz80 | Rz40 | Rz20 |  |  |  |  |  |  |  | Rz0,1 | Rz0,05 |
|  | Ra наибольшее значение | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
|  | Ra предпочтит. значение | 50 | 25 | 12,5 | 6,3 | 3,2 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,012 |  |

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| Обозначение классов чистоты поверхности по ГОСТ 2789-59 | (1 | (2 | (3 | (4 | (5 | (6 | (7 | (8 | (9 | (10 | (11 | (12 | (13 | (14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение шероховатости поверхности по ГОСТ 2789-73 | Rz=Rmax мкм | Rz320 | Rz160 | Rz80 | Rz40 | Rz20 |  |  |  |  |  |  |  | Rz0,1 | Rz0,05 |
|  | Ra наибольшее значение | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
|  | Ra предпочтит. значение | 50 | 25 | 12,5 | 6,3 | 3,2 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,012 |  |